	№
	Group
	Thickness 1 
(mm)
	Thickness 2 
(mm)
	Thickness 3 
(mm)
	Mean Thickness 
(mm)

	1
	1
	0.18
	0.23
	0.30
	0.24

	2
	
	0.33
	0.36
	0.46
	0.38

	3
	
	0.29
	0.44
	0.48
	0.40

	4
	
	0.18
	0.26
	0.35
	0.26

	5
	
	0.17
	0.31
	0.32
	0.27

	 Group mean value:
	0,23
	0.32
	0.38
	0.31

	6
	2
	0.20
	0.25
	0.36
	0.27

	7
	
	0.16
	0.21
	0.32
	0.23

	8
	
	0.38
	0.34
	0.36
	0.36

	9
	
	0.27
	0.23
	0.32
	0.27

	10
	
	0.17
	0.19
	0.32
	0.23

	Group mean value:
	0,24
	0.24
	0.34
	0.27

	11
	3
	0.05
	0.07
	0.23
	0.12

	12
	
	0.23
	0.23
	0.28
	0.25

	13
	
	0.10
	0.14
	0.25
	0.16

	14
	
	0.08
	0.16
	0.23
	0.16

	15
	
	0.11
	0.16
	0.43
	0.23

	Group mean value:
	0,11
	0.15
	0.28
	0.18

	16
	4
	0.14
	0.05
	0.17
	0.12

	17
	
	0.23
	0.33
	0.32
	0.29

	18
	
	0.16
	0.09
	0.24
	0.16

	19
	
	0.13
	0.08
	0.27
	0.16

	20
	
	0.11
	0.09
	0.20
	0.13

	Group mean value:
	0,15
	0.13
	0.24
	0.17

	21
	5
	0.18
	0.15
	0.30
	0.21

	22
	
	0.23
	0.30
	0.32
	0.28

	23
	
	0.29
	0.31
	0.48
	0.36

	24
	
	0.32
	0.34
	0.39
	0.35

	25
	
	0.14
	0.25
	0.27
	0.22

	Group mean value:
	0,23
	0.27
	0.35
	0.28

	26
	6
	0.15
	0.20
	0.27
	0.21

	27
	
	0.18
	0.21
	0.39
	0.26

	28
	
	0.07
	0.13
	0.33
	0.18

	29
	
	0.25
	0.30
	0.48
	0.34

	30
	
	0.10
	0.20
	0.35
	0.22

	Group mean value:
	0,15
	0.21
	0.36
	0.24

	31
	7
	0.10
	0.16
	0.22
	0.16

	32
	
	0.23
	0.32
	0.32
	0.29

	33
	
	0.18
	0.22
	0.24
	0.21

	34
	
	0.14
	0.17
	0.25
	0.19

	35
	
	0.30
	0.29
	0.37
	0.32

	Group mean value:
	0,19
	0.23
	0.28
	0.23

	36
	8
	0.16
	0.26
	0.29
	0.24

	37
	
	0.07
	0.13
	0.20
	0.13

	38
	
	0.20
	0.22
	0.28
	0.23

	39
	
	0.08
	0.17
	0.17
	0.14

	40
	
	0.11
	0.18
	0.26
	0.18

	Group mean value:
	0,12
	0.19
	0.24
	0.19



